| № п/п | Диаметр, мм | Толщина, мм | Тип соединения | Идентификатор однотипности | Количество и длина арматуры, мм | Количество КСС, шт. | Обозначение по ГОСТ 14098-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20,0 | - | С | РД-29-42С/С15-Рс | 6 шт., 250 мм | 3 | С15-Рс |
|  | 10,0 | - | С | РД-29-42Н/С21-Рн | 6 шт., 250 мм 6 шт., 100-150 мм | 3 | С21-Рн |
|  | 10,0 | 10,0 | Т | РД-29-42Т/Т12-Рз | 6 шт., 460 мм Лист: 6 шт. 150х150х10 | ≥450 мм 6 | Т12-Рз Приварка арматуры по центру листа |
|  | 10,0 | 10,0 | Н | РД-29-42Н/Н1-Рш | 3 шт., 500 мм ≥450 мм Лист: 3 шт. 150х150х10 | 3 Вид КСС см рис. | Н1-Рш |
|  | 10,0 | - | К | РД-29-42К/К3-Рп ≥510 мм | 6 шт., 510 мм 6 шт., 200 мм 200 мм | 6 Вид КСС см рис. | К3-Рп |

Дополнительные требования по подготовке трубных заготовок. - Поверхности трубных заготовок не должны иметь изоляционного или грунтового (лако-красочного) покрытия. Наружная поверхность труб и их внутренняя полость без значительных следов коррозии (ржавчины), а так же грязи. - Не свариваемые концы арматуры ровные, без грубых следов реза и заусенцев (удалить круглым напильником). - Стыкуемые кромки снаружи необходимо зачистить до металлического блеска.

Рекомендации по подготовке места сварки КСС и готовности сварщика к выполнению ПАТС. - Место проведения сварочных работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ, а так же пожарной безопасности. Обязательно наличие медицинской аптечки и ёмкости с чистой водой. Сварочный аппарат должен быть заземлён !!! - Ограждения мест сварки (защитные экраны). - При сварке в закрытом помещении, наличие естественной приточной вентиляции, а при необходимости принудительная вытяжка от места сварки. - При выполнении сварки вне помещения (открытое пространство), на случай выпадения атмосферных осадков, предусмотреть местное укрытие. - Сварочные кабели без “скруток”, на муфтах. Для обратного кабеля предусмотреть штатный зажим типа “крокодил” или струбцинного типа. - Костюм сварщика не рваный, полной комплектации (иногда бывает лишь куртка), подошва ботинок на резине (мипоре), без гвоздей, маска сварщика с чистым стеклом, молоток-зубило, щётка по металлу, пенал для сварочных электродов. - Шаблон сварщика УШС-3, катетомеры, сборочно-сварочные приспособления (центрующий уголок 50×50×5, L=400÷500 мм; держатели; кантователь и др.) 8. Печь для прокалки электродов или печь-пенал ( до 400º С ! ) приветствуются!